Mapeband Easy

Fornitura e posa in opera di nastro in gomma per raccordi elastici di sistemi impermeabilizzanti, rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto (tipo Mapeband Easy della MAPEI S.p.A.).

Su supporto pulito e asciutto, si dovrà stendere un primo strato uniforme dell’impermeabilizzante scelto, quindi posare il nastro esercitando una leggera pressione sui lati e facendo attenzione a non creare delle grinze e a non inglobare delle bolle d’aria. Si stenderà poi un secondo strato, fresco su fresco, d’impermeabilizzante, coprendo completamente il nastro. Nei giunti di controllo il nastro dovrà rimanere non rivestito nella parte centrale lungo la linea segnata sul nastro stesso. La giunzione dei nastri deve avvenire per sovrapposizione di almeno 5 cm.

|  |  |
| --- | --- |
| Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: | |
| Spessore (EN 1849-2) (mm): | 0,68 |
| Peso (EN 1849-2) (g/m²): | 285 |
| Resistenza a trazione (EN ISO 527-3) (N/15 mm): | 45 |
| Allungamento a rottura (EN ISO 527-3) (%): | 315 |

Gennaio 2020